TEXTRON LYCOMING

320 & 360 SERIES ENGINES

CRANKSHAFT INSPECTION

The Federal Aviation Administration (FAA) has recently issued Airworthiness Directive (AD) 98-02-08 (effective 30 March 1998) applicable to certain Textron Lycoming 320 and 360 series reciprocating engines with ratings of 160 HP or greater installed with fixed pitch propellers.

This AD requires the inspection of the crankshaft inside diameter for corrosion and cracking using visual inspection, fluorescent penetrant inspection (FPI), and magnetic particle inspection (MPI) methods as specified in Textron Lycoming Mandatory Service Bulletin (MSB) No. 505B dated 1 December 1997.  The AD does not specify any certification requirements for personnel performing the FPI and MPI methods.  The AD also requires reporting to the FAA all inspection results (whether or not cracks and/or corrosion are found).

The Canadian Aviation Regulations (CARs) Part V, Paragraph 571.02(3) and Schedule 1 in Subpart 71, Aircraft Maintenance Requirements, specify minimum qualifications for personnel performing nondestructive testing (including FPI and MPI methods) on Canadian aircraft.  Transport Canada reminds owners/ operators and maintenance personnel that these requirements are applicable for compliance with FAA AD 98-02-08.

The inspection area of concern is the inner diameter bore (approximately two inches) and the FPI method can be performed on wing.  Transport Canada recommends that owners/ operators ensure that the FPI procedure specified in the Textron Lycoming MSB be strictly adhered to.  The individual performing the FPI should pay particular attention to ensure that all excess penetrant has been removed to prevent any background fluorescence from masking a crack.

For crankshafts that are found with cracks or corrosion, owners/operators and AMEs are required to submit a Service Difficulty Report to Transport Canada, Continuing Airworthiness, Ottawa, in addition to the FAA reporting requirements of the AD.

For the service bulletin crankshafts that are found to be corrosion-free, Transport Canada strongly recommends that the protective coating specified in Textron Lycoming MSB No. 530,  be applied.

Compliance with this MSB is terminating action for the repetitive inspections specified in the FAA AD.

For more information, please contact the nearest Transport Canada Centre, or contact directly Mr. Ramon A. Raoux at (613) 952-4365, facsimile (613) 996-9178, or internet e-mail: raouxr@tc.gc.ca.

For Director, Aircraft Certification

MOTEURS TEXTRON LYCOMING

DES SÉRIES 320 & 360

INSPECTION DU VILEBREQUIN

La Federal Aviation Administration (FAA) vient de publier la consigne de navigabilité (CN) 98-02-08 (entrée en vigueur le 30 mars 1998) qui s’applique à certains moteurs à pistons Textron Lycoming des séries 320 et 360 ayant une puissance en chevaux nominale de 160 ou plus et entraînant des hélices à pas fixe.

Cette CN exige d’inspecter le diamètre intérieur du vilebrequin pour s’assurer de l’absence de corrosion ou de criquage; cette opération doit se faire à l’aide des méthodes d’inspection visuelle, de contrôle par ressuage et de contrôle magnétoscopique précisées dans le bulletin de service obligatoire (BSO) no 505B de Textron Lycoming daté du 1er décembre 1997.  La CN ne donne aucune exigence quant à la certification des personnes chargées des contrôles par ressuage et magnétoscopiques.  De plus, cette CN exige de communiquer à la FAA les résultats de toutes les inspections (que des traces de corrosion ou des criques aient été trouvées ou non).

Le paragraphe 571.02(3) de la partie V ainsi que l’annexe I de la sous-partie 71 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) intitulée «Exigences relatives à la maintenance des aéronefs» précise les qualifications minimales que doivent posséder les personnes chargées de réaliser, sur des aéronefs canadiens, des essais non destructifs (ce qui comprend les contrôles par ressuage et magnétoscopiques).  Transports Canada tient à rappeler aux propriétaires ou exploitants ainsi qu’au personnel de maintenance qu’ils doivent respecter ces exigences pour se conformer à la CN 98-02-08 de la FAA.

La partie suspecte visée par l’inspection est en fait le diamètre d’alésage intérieur (soit 2 pouces environ), et le contrôle par ressuage peut être effectué sans dépose du moteur.  Transports Canada recommande aux propriétaires ou exploitants de veiller au respect le plus strict de la procédure de contrôle par ressuage indiquée dans le BSO de Textron Lycoming.  La personne chargée du travail devrait faire particulièrement attention de bien enlever tout excédent de liquide de façon à éviter qu’une fluorescence en arrière-plan ne masque une crique.

Pour tout vilebrequin présentant des traces de corrosion ou de criquage, les propriétaires ou exploitants ainsi que les TEA sont tenus d’envoyer un Rapport de difficultés en service à Transports Canada, Maintien de la navigabilité aérienne, à Ottawa, ce qui ne les libère pas de l’obligation d’envoyer à la FAA le rapport exigé par la CN.

Dans le cas des vilebrequins dont l’inspection ne révèle aucune trace de corrosion, Transports Canada suggère fortement d’appliquer la couche protectrice mentionnée dans le BSO no 530 de Textron Lycoming.

Le fait de se conformer au présent BSO met un terme aux inspections récurrentes prévues dans la CN de la FAA.

Pour de plus amples renseignements, contactez votre Centre de Transports Canada le plus près, ou téléphonez à M. Ramon A. Raoux à Ottawa, (613) 952-4365, télécopieur (613) 996-9178 ou par courrier électronique sur l'Internet : raouxr@tc.gc.ca.

Pour le Directeur, Certification des aéronefs

B. Goyaniuk

Acting Chief, Continuing Airworthiness

Chef intérimaire, Maintien de la navigabilité aérienne